Химическое название продукта

Гидрохлорфторуглерод

-1,1 Дихлор-1-фторэтан

Формула:		CCl2F-CH3

Состав/сведения о составляющих компонентах

Дихлорфторэтан

Концентрация:		>=99,5%

Код САS:		1717-00-6

Код ЕС (EINECS):	404-080-1 (ELINCS)

Общие опасные свойства

-Представляет незначительную опасность для здоровья.

-В случае разложения образуются продукты опасные для здоровья.

| Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- |
| Внешний вид | Чистая прозрачная бесцветная жидкость |
| Cодержание основного вещества, %, мин. | 99.5 |
| Содержание воды, мг/кг, макс. | 50 |
| Кислотность (по HCL), мг/кг, макс. | 1.0 |
| Осадок при выпаривании, мг/кг, макс. | 100 |
| Температура кипения 0С. | 32.05 |
| Критическая температура 0С. | 204.5 |
| Критическое давление МПа | 4,25 |
| Плотность, г/см3. (250 С) | 1.227 |
| Удельная теплоемкость, кДж/кг (250 С) | 1.16 |
| Относительная молекулярная масса | 119.95 |

Упаковка: бочки 235 кг нетто.