Код ОКП: 22 2622

Код ТНВЭД: 3909 50 900 0

№ ООН: 3082

Применяется: в качестве компонента А для получения самой дешевой системы  – жесткого пенополиуретана ППУ З-20 заливочного типа, предназначенного для:

▪   наружной теплоизоляции и герметизации строительных сооружений;

▪   изготовления малогабаритных сэндвич-конструкций с использованием обкладочных материалов, в том числе декоративных;

▪   теплоизоляции трубопроводов различного назначения с температурой теплоносителя не более плюс 150 °С

(ППУ З-20/А), не более плюс 180 °С (ППУ З-20/С);

▪   изготовления теплоизоляционных плит и теплостойких полуцилиндров (с термостойкостью не менее

плюс 170 °С (марка С) методом ручной или машинной заливки;

▪   теплоизоляции транспортных средств, морских судов.

Физико-механические свойства пенопласта ППУ  З-20

|  | ППУ З-20/А | ППУ З-20/С |
| --- | --- | --- |
| Плотность в сердцевине изделия, кг/м3 | 40 - 60 | 60 - 80 |
| Теплопроводность, Вт/(мС) | 0,021 | 0,025 |
| Объемное содержание закрытых пор, % | 88 - 95 | 88 - 95 |
| Водопоглощение за 24 часа, %, не более | 6 | 6 |
| Вязкость ударная по Шарпи образца без надреза, кДж/м2, не менее | 0,12 | 0,12 |
| Температура размягчения по Вика при нагрузке Р=10 Н, С, не менее | 130 | 150 |
| Предел прочности при сжатии при 10 %-ной линейной деформации, мПа, не менее | 0,25 | 0,30 |
| Предел прочности при растяжении, мПа, не менее | 0,23 | 0,25 |
| Предел прочности при изгибе, мПа, не менее | 0,4 | 0,4 |

Технические характеристики ПОЛИУРА® АЗ-20:

|  | АЗ-20/А-1 | АЗ-20/А-2 | АЗ-20/С |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид | Однородная подвижная жидкость темного цвета |  |  |
| Технологическая проба: - время старта, с | 10 - 15 | 10 - 15 | 17 - 23 |
| - время гелеобразования, с, не более - кажущаяся плотность при свободном вспенивании, кг/м3 | 30 30 - 50 | 30 30 - 50 | 40 40 - 70 |
| Гидроксильное число, мг КОН/г | 329 - 461 | 230 - 365 | 230 - 330 |
| или % | 10,0 - 14,0 | 7 - 12 |  |
| Массовая доля воды, %, не более | 1 | 1 | 0,5 |
| Вязкость условная по вискозиметру ВЗ-246 при температуре плюс 20 С, с, не более | 60 | 60 | 60 |
| Плотность при температуре плюс 20 С, кг/м3 | 1050 - 1150 | 1050 - 1150 | 1050 - 1200 |

Примечание: ПОЛИУР® АЗ-20/А-2 не содержит активатор. Активатор добавляется потребителем непосредственно перед использованием.

Сведения о сертификации: на ПОЛИУР® АЗ-20 имеются санитарно-эпидемиологическое заключение и сертификат о типовом одобрении Российского Морского Регистра судоходства, а также сертификат соответствия на ППУ З-20/С.

Упаковка: стальные бочки, алюминиевые бочки.

Условия хранения: компонент А хранят в крытых сухих складских помещениях в герметично закрытой таре при температуре не выше плюс 26 С.

Гарантийный срок хранения: 9 месяцев.

Транспортирование: всеми видами транспорта.

Классификационный шифр группы опасных грузов: 9.1