|  | ##### DESMODUR 44 V 20 L |  |
| --- | --- | --- |

Desmodur 44 V 20 L – это смесь на основе МДИ. Desmodur 44 V 20 L разработан для использования в производстве жестких полиуретановых пен. Находит применение  в большинстве технологических областей. Он рекомендован для полиуретановых строительных пен, а также для микропористых и эластичных ПУ.

Системы, в состав которых входит Desmodur 44 V 20 L могут использоваться любыми стандартными методами с различным типом оборудования.

Физико-химические показатели:

| Свойства | Показатели |
| --- | --- |
| Вязкость, при 25С, мПа.с | 160 – 240 |
| Содержание изоцианата, % | 30 – 32,5 |
| Плотность, при 25С, г/см3 | 1,21 – 1,25 |
| Кислотность (по HCl), мг/кг | 50 – 200 |
| Гидролизуемый хлор, ppm (Cl) | 0 – 2000 |

Рекомендации по хранению:  Контейнеры (бочки) с Desmodur 44 V 20 L должны храниться в надлежащим образом закрытых складских помещениях, должны быть защищены от холода, должны находиться в хорошо вентилируемых местах с нормальными производственными условиями.

Хранение в температурном режиме от 15 до 35°С обеспечивает соответствующую вязкость.

Если в результате хранения в ненадлежащих условиях (при температуре ниже 0°С) наблюдается некоторая кристаллизация продукта, его необходимо нагреть как можно быстрее до температуры 70-80°С для того, чтобы расплавить закристаллизовавшиеся частицы, затем необходимо тщательно встряхнуть продукт для того, чтобы убедиться, что продукт однороден, затем охладить до  момента использования.

Хранение при температуре свыше 50°С не рекомендуется, поскольку это может ускорить образование нерастворимых твердых образований. Длительное хранение в этих условиях увеличивает уровень вязкости продукта.

Срок хранения продукта в надлежащих условиях составляет 12 месяцев после поставки.

Упаковка:   Металлические бочки по 250 кг нетто.

Рекомендации по использованию: в процессе использования, продукт должен быть защищен от влаги. Контейнеры должны быть тщательно загерметизированы после каждого применения.