|  | ##### ТРИХЛОРЭТИЛФОСФАТ ТЕХНИЧЕСКИЙ ТУ 2493-319-05763441-2000 изм. 1, 2 |
| --- | --- |

Полный эфир ортофосфорной кислоты и этиленхлоргидрина.

Эмпирическая формула: (ClCH2CH2 O)3РO

Код ОКП: 24 9339

Код ТНВЭД: 2919 00 100 0

№ Cas: 115-96-8

№ ООН: 2810

Применяется: в качестве пластификатора в производстве нитролинолеума, в качестве антипирена в  композициях на основе ацетилцеллюлозы,  пенополиуретанов.

Технические характеристики:

|  | марка А | марка Б |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость без механических примесей |  |
| Цветность по платино-кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более | 20 | 40 |
| Плотность при температуре плюс 25 С, г/см3 | 1,415 - 1,428 | 1,415 - 1,428 |
| Вязкость динамическая при температуре плюс 25 С, мПас | 31 - 36 | - |
| Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,05 | 0,06 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,07 | 0,2 |
| Массовая доля фосфора, % | 10,3 - 11,3 | - |
| Показатель преломления при температуре плюс 25 С | 1,469 - 1,475 | - |
| Массовая доля хлора, % | 36,3 - 37,5 |  |

Условия хранения: ТХЭФ хранят у поставщика (потребителя) в герметично закрытой таре в крытых складских помещениях.

Гарантийный срок  хранения: 6 месяцев.

Сведения о сертификации: имеется гигиеническое заключение.

Транспортирование: железнодорожным и автомобильным транспортом.

Классификационный шифр группы опасных грузов: 6.1